## Slide 1: Алферовская Зимняя Школа 2022 Квази-1D наноструктуры для интегральной нанофотоники
Участники:
Винецкая Полина, Зедоми Тамара,
Шаповалов Павел, Снегирёв Андрей
Куратор проекта - Кузнецов Алексей
Санкт-Петербургский Академический Университет имени Ж.И. Алферова

## Slide 2
Актуальность
Санкт-Петербургский Академический Университет имени Ж.И. Алферова

## Slide 3
Цель:
Изучение и анализ оптических параметров ННК на основе GaP
Основные задачи:
Исследовать влияние латеральных размеров на волноводные свойства ННК GaP методами численного моделирования и экспериментально
Сравнить картину люминесценции ННК GaAs с гетероструктурированными ННК на основе GaP с помощью микроспектроскопии ФЛ и численного расчета
Санкт-Петербургский Академический Университет имени Ж.И. Алферова

## Slide 4
Подготовка образцов для исследования
Санкт-Петербургский Академический Университет имени Ж.И. Алферова

## Slide 5
Исследование волноводного эффекта в ННК GaP
Санкт-Петербургский Академический Университет имени Ж.И. Алферова
532 нм
632 нм

## Slide 6
Санкт-Петербургский Академический Университет имени Ж.И. Алферова
Длина волны | Отсечка
532 нм | 98-111 нм
632 нм | 127-143 нм
Исследование волноводного эффекта в ННК GaP

## Slide 7: Расчет интенсивности электрического поля в поперечном сечении ННК
Санкт-Петербургский Академический Университет имени Ж.И. Алферова
Для длины волны 532 нм (98-111 нм)
D = 111 нм
D = 127 нм
D = 142 нм
D = 162 нм
D = 120 нм

## Slide 8: Расчет интенсивности электрического поля в поперечном сечении ННК
D = 162 нм
D = 180 нм
D = 156 нм
D = 148 нм
Санкт-Петербургский Академический Университет имени Ж.И. Алферова
Для длины волны 632 нм (127-143 нм)
D = 140 нм

## Slide 9: Эффективный показатель преломления фундаментальной моды
Санкт-Петербургский Академический Университет имени Ж.И. Алферова

## Slide 10: Моделирование распространения фундаментальной моды
Санкт-Петербургский Академический Университет имени Ж.И. Алферова
532 нм
632 нм
GaP (L = 7.8 мкм, d = 150 нм)
ITO (50 нм)
SiO2

## Slide 11: Сравнительный анализ фотолюминесценции гетероструктурированных ННК GaP/GaPAs и ННК GaAs
Санкт-Петербургский Академический Университет имени Ж.И. Алферова
Капля Ga
Вставки
GaPAs
GaP/GaPAs
GaAs

## Slide 12: Измерительное оборудование
Санкт-Петербургский Академический Университет имени Ж.И. Алферова

## Slide 13: Спектры фотолюминесценции гетероструктурированных ННК GaP/GaPAs и ННК GaAs
Санкт-Петербургский Академический Университет имени Ж.И. Алферова
GaAs
GaP/GaPAs

## Slide 14
Диполи ориентированы параллельно оси Y
Санкт-Петербургский Академический Университет имени Ж.И. Алферова
Диполи ориентированы параллельно оси Z
Распространение сигнала ФЛ по ННК GaP/GaPAs
Диполи ориентированы параллельно оси X

## Slide 15
Санкт-Петербургский Академический Университет имени Ж.И. Алферова
Область сканирования
Карты интегральной интенсивности ФЛ ННК GaAs

## Slide 16
Санкт-Петербургский Академический Университет имени Ж.И. Алферова
Карты интегральной интенсивности ФЛ ННК GaP/GaPAs

## Slide 17
Санкт-Петербургский Академический Университет имени Ж.И. Алферова
Область сканирования
Карты интегральной интенсивности ФЛ ННК GaP/GaPAs
x5

## Slide 18
ННК GaP можно использовать в качестве волноводов для фабрикации интегральных фотонных схем.
Основываясь на результатах эксперимента и численного моделирования асимметрия системы, возникающая в результате наличия подложки, вызывает делокализацию фундаментальной моды на 111 и 143 нм при длине волны 532 и 632 нм, соответственно.
На основании полученных спектров ФЛ, измеренных на концах ННК GaP/GaPAs установлено, что капля галлия выступает как эффективный рефлектор.
С помощью карт интегральной интенсивности ФЛ было обнаружено, что сигнал полученный на ННК GaP/GaPAs модулирован в отличии от ННК GaAs, что говорит о том, что ННК GaP/GaPAs выступает в роли резонатора Фабри-Перо.
Санкт-Петербургский Академический Университет имени Ж.И. Алферова
Выводы

## Slide 19
Санкт-Петербургский Академический Университет имени Ж.И. Алферова
Спасибо за внимание!
Вот тебе нитевидный нанокристалл
Но это же палка